Механический раструбный сварочный аппарат

ПРОСВАР

СР160

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования к безопасности

2. Уход и техническое обслуживание

3. Конструкция машины

4. Технические характеристики

5. Подготовка к работе

6. Сварка

7. Проверка соединения после сварки

8. Рабочая проверка, ТО, поиск и устранение неисправностей

В настоящем руководстве приведены сведения по эксплуатации аппарата для стыковой сварки пластиковых труб.

# Перед началом работы на аппарате необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

К работе с аппаратом допускается только квалифицированный персонал.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики аппарата без дополнительного уведомления об этих изменениях.

# 1.  Общие требования к безопасности

- Рабочее место необходимо содержать в порядке. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной несчастного случая.

- Учитывать влияние окружающей среды. Не допускать попадания оборудования под дождь. Не использовать оборудование во влажной,  мокрой или взрывоопасной среде.

- Необходимо защитить себя от опасности удара электрическим током.

- Запретить доступ к рабочей зоне неквалифицированного персонала.

- Хранить неиспользуемое оборудование в безопасном, закрытом и сухом месте.

- Запрещается превышать допустимую нагрузку на электрический инструмент. Работа в указанном диапазоне нагрузки является более эффективной.

- Не использовать оборудование не по назначению.

- Использовать средства индивидуальной защиты и специальную одежду. Надевать защитные очки во время проведения сварочных работ.  Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время проведения сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях. Не надевать свободную одежду во избежание затягивания в подвижные детали оборудования.

- Тщательно ухаживайте за оборудованием. Проводите тщательный  визуальный осмотр оборудования перед каждым использованием. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию оборудования. В случае выявления повреждения или неисправности оборудования, обратиться к квалифицированным специалистам для устранения неисправности.

- Уход и техническое обслуживание

Перед началом и по окончанию сварочных работ:

-проверить целостность изоляции питающих и силовых проводов;

-проверить фиксацию болтов-креплений аппарата, при необходимости затянуть ослабшие болты;

-проверить правильность подключения электрооборудования;

-проверить заземление источника питания.

Для поддержания работоспособности аппарата необходимо соблюдать следующие пункты:

-оборудование всегда должно быть защищено от атмосферных осадков, пыли и песка, а в летнее время и от интенсивного солнечного излучения.

-направляющие штанги всегда должны быть чистыми и без повреждений, в случае загрязнения проводить очистительные работы при отключенном питании и с использованием кусков мягкой ткани.

-нагревающий элемент всегда должен быть чистым и без повреждений, в случае загрязнения проводить очистительные работы только после остывания нагревательного элемента, при отключенном питании с использованием увлажненных спиртом кусков мягкой ткани.

-концы обрабатываемых труб всегда должны быть очищены от грязи, песка, снега и грунта, так как в противном случае снижается ресурс ножей.  При необходимости замените ножи.

-по окончанию работ всегда сбрасывать давление до 0 бар, отключать оборудование от источника питания.

3. Конструкция машины

1. Сварочная машина СР160 состоит из: центратора с органами управления и вспомогательным оборудованием, сварочных насадок, редукционных вкладышей.

2. Изображение сварочной машины СР 160:

Рис. 1

- Регулируемая подставка для трубы

- Главный зажим

- Нагреватель

- V-образные зажимы для фитингов

- Ручка для управления V-образными зажимами

- Маховик для управления зажимами

4. Технические характеристики.

Таблица 1. Технические характеристики

| Напряжение питания | Температура нагрева | Потребляемая мощность | Диаметры свариваемых труб | Максимальное усилие сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 В / 50 Гц | 200-279 Сº | 2000 Вт | 40мм 50мм 63мм., 75мм., 90мм., 110мм., 125мм.,140мм 160мм. | 2000 N |

5. Подготовка к работе

5.1. Установка сварочных насадок.

Установите нагреватель в вертикальное положение. Выберите подходящие сварочные насадки в соответствии с диаметром подготовленной для сварки пластиковой трубы и закрепите их болтом на нагревательной плите. Сварочная насадка для трубы должна быть  установлена рабочей поверхностью в сторону регулируемой подставки для трубы, насадка для фитинга должна быть установлена рабочей повехностью в сторону V-образного зажима. Включите питание и установите температуру в соответствии с материалом трубы.

Рекомендуемая температура:

Полипропилен                              260ºС

Полиэтилен низкого давления    210ºС

Полибутен                                     245ºС

5.2. Подготовка зажимов.

Для труб диаметром меньше 160мм используйте соответствующие диаметру трубы редукционные вкладыши. Вставьте их в главный зажим и закрепите винтом М5.

5.3. Установка трубы.

Вставьте трубу в главный зажим. Затяните главный зажим. Усилие затяжки регулируется винтом.

6. Сварка

6.1. Подготовка свариваемых деталей.

Свариваемая поверхность труб и фитингов должна быть гладкой, чистой, без выступов, обезжиренной тканью, смоченной спиртом.

6.2. Температура сварки.

Перед сваркой проверьте температуру. Сварка возможна только при температуре указанной в п.5.1. Способ установки температуры нагревательной плиты указан в п.6.6.

6.3. Нагрев.

Вращая маховик 6 разведите главный и V-образный зажимы с установленными трубой и фитингом. Установите нагреватель в рабочее горизонтальное положение. Плавно вращая маховик сводите главный и V-образный зажимы до упора. Время нагрева указано в Таблице 2.

6.4. Сварка.

По окончании времени сварки  вращая маховик 6 разведите главный и V-образный зажимы с установленными трубой и фитингом. Поднимите нагреватель в вертикальное положение и немедленно сведите главный и V-образный зажимы так чтобы конец трубы вошел в фитинг.

Длительность этой операции должна быть минимальна.

6.5. Время охлаждения.

Время охлаждения указано в Таблице 2. Во время охлаждения запрещается оказывать механическое воздействие на свариваемые детали.

Таблица 2. Параметры сварки

| Наружный диаметр, мм | Глубина плавления, мм | Время нагревания, с | Время сварки, с | Время охлаждения, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
| 90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
| 110 | 33 | 50 | 10 | 8 |
| 125 | 36 | 58 | 11 | 10 |
| 140 | 39 | 68 | 13 | 10 |
| 160 | 43 | 80 | 15 | 15 |

Примечание: Если температура окружающей среды ниже 5ºС, время нагревания должно быть продлено на 5%.

6.6. Установка температуры нагревателя.

Установите необходимую температуры с помощью регулятора температуры согласно пункту 5.1.

7. Проверка соединения после сварки.

После окончания процесса сварки необходимо проверить качество соединения. Внимательно осмотрите наружную поверхность места сопряжения трубы и фитинга. Она должна быть гладкой, без зазубрин.

8. Проверка машины перед началом работы, техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей.

8.1. Нагреватель: осмотрите нагревательную плиту. Красная лампочка означает, что идет нагревание, зеленая лампочка, что нагревание произошло.

8.2. Сварочные насадки: проверьте фиксацию сварочных насадок. Проверьте, чтобы поверхность сварных муфт была в хорошем состоянии. После завершения сварки используйте мокрую ткань для очистки поверхности сварных муфт. Избегайте контакта твердых предметов с поверхностью сварочных насадок во избежание повреждения антипригарного покрытия.

8.3. Центратор: проверьте подвижность алюминиевых хомутов для труб и держателей.

Периодически очищайте и смазывайте подвижные соединения консистентной смазкой.