**C160 C200 C250 \_\_\_ \_Sc 11,00 СМ2**

|  |
| --- |
| **SDR 41**  **PE63 (PN2.5) PE80(PN3.2) PE100(PN4)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | - | - | - | - | - | - | - |
| **63** | - | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 18-22 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 22-27 | 5 | 5 | 6 |
| **110** | 2,7 | 1,2 | 0,5 | 27-32 | 5 | 5 | 6 |
| **125** | 3,1 | 1,6 | 0,5 | 31-37 | 5 | 5 | 6 |
| **140** | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 35-42 | 5 | 5 | 6 |
| **160** | 4,0 | 2,6 | 0,5 | 40-48 | 5 | 5 | 6 |
| **180** | 4,4 | 3,3 | 0,5 | 44-53 | 5 | 5 | 6 |
| **200** | 4,9 | 4,1 | 1,0 | 49-59 | 5 | 6 | 6 |
| **225** | 5,5 | 5,2 | 1,0 | 55-66 | 5 | 6 | 7 |
| **250** | 6,2 | 6,4 | 1,0 | 62-74 | 6 | 6 | 7 |
| **SDR 33 PE63 (PN3.2) PE80(PN4) PE100(PN5)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | - | - | - | - | - | - | - |
| **63** | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 20-24 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 23-28 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 28-33 | 5 | 5 | 6 |
| **110** | 3,4 | 1,5 | 0,5 | 34-41 | 5 | 5 | 6 |
| **125** | 3,9 | 2,0 | 0,5 | 39-47 | 5 | 5 | 6 |
| **140** | 4,3 | 2,5 | 0,5 | 42-50 | 5 | 5 | 6 |
| **160** | 4,9 | 3,2 | 1,0 | 49-59 | 5 | 6 | 6 |
| **180** | 5,5 | 4,1 | 1,0 | 55-66 | 5 | 6 | 7 |
| **200** | 6,2 | 5,0 | 1,0 | 62-74 | 6 | 6 | 7 |
| **225** | 6,9 | 6,4 | 1,0 | 69-83 | 6 | 6 | 8 |
| **250** | 7,7 | 7,9 | 1,5 | 77-92 | 6 | 7 | 9 |
| **SDR 26 PE63 (PN4) PE80(PN5) PE100(PN6.3)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 20-24 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 25-30 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 2,9 | 0,9 | 0,5 | 29-35 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 35-42 | 5 | 5 | 6 |
| **110** | 4,2 | 1,9 | 0,5 | 42-50 | 5 | 5 | 6 |
| **125** | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 48-58 | 5 | 6 | 6 |
| **140** | 5,4 | 3,1 | 1,0 | 54-65 | 5 | 6 | 6 |
| **160** | 6,2 | 4,1 | 1,0 | 62-75 | 6 | 6 | 7 |
| **180** | 6,9 | 5,1 | 1,0 | 69-83 | 6 | 6 | 8 |
| **200** | 7,7 | 6,3 | 1,5 | 77-92 | 6 | 7 | 9 |
| **225** | 8,6 | 8,0 | 1,5 | 86-103 | 7 | 7 | 10 |
| **250** | 9,6 | 9,9 | 1,5 | 96-115 | 7 | 8 | 12 |

 **C160 C200 C250 \_ Sc 11,00 СМ2**

|  |
| --- |
| **SDR 21 PE63 (PN5) PE80(PN6.3) PE100(PN8)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 20-24 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 24-28 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 30-36 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 36-43 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 43-51 | 5 | 5 | 6 |
| **110** | 5,3 | 2,4 | 1,0 | 53-64 | 5 | 6 | 6 |
| **125** | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 60-72 | 6 | 6 | 7 |
| **140** | 6,7 | 3,8 | 1,0 | 67-80 | 6 | 6 | 8 |
| **160** | 7,7 | 5,0 | 1,5 | 77-92 | 6 | 7 | 9 |
| **180** | 8,6 | 6,3 | 1,5 | 86-103 | 7 | 7 | 10 |
| **200** | 9,6 | 7,8 | 1,5 | 96-115 | 7 | 8 | 11 |
| **225** | 10,8 | 9,9 | 1,5 | 108-130 | 7 | 8 | 13 |
| **250** | 11,9 | 12,2 | 1,5 | 119-143 | 8 | 8 | 14 |
| **SDR 17,6 PE63 (PN6) PE80(PN7.5) PE100(PN9.5)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 23-27 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 2,9 | 0,6 | 0,5 | 29-35 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 3,6 | 0,9 | 0,5 | 36-43 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 4,3 | 1,3 | 0,5 | 43-51 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 5,1 | 1,8 | 1,0 | 51-61 | 5 | 6 | 6 |
| **110** | 6,3 | 2,8 | 1,0 | 63-75 | 6 | 6 | 8 |
| **125** | 7,1 | 3,6 | 1,5 | 71-85 | 6 | 7 | 9 |
| **140** | 8,0 | 4,5 | 1,5 | 80-96 | 6 | 7 | 10 |
| **160** | 9,1 | 5,9 | 1,5 | 91-109 | 7 | 7 | 11 |
| **180** | 10,2 | 7,4 | 1,5 | 102-122 | 7 | 8 | 13 |
| **200** | 11,4 | 9,2 | 1,5 | 114-137 | 8 | 8 | 14 |
| **225** | 12,8 | 11,6 | 2,0 | 128-154 | 8 | 9 | 16 |
| **250** | 14,2 | 14,3 | 2,0 | 142-170 | 9 | 10 | 18 |
| **SDR 17 PE63 (PN6.3) PE80(PN8) PE100(PN10)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 24-28 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 30-36 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 3,8 | 1,0 | 0,5 | 38-46 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 4,5 | 1,3 | 0,5 | 45-54 | 5 | 5 | 6 |
| **90** | 5,4 | 1,9 | 1,0 | 54-65 | 5 | 6 | 6 |
| **110** | 6,6 | 2,9 | 1,0 | 66-79 | 6 | 6 | 8 |
| **125** | 7,4 | 3,7 | 1,5 | 74-88 | 6 | 7 | 9 |
| **140** | 8,3 | 4,7 | 1,5 | 83-100 | 6 | 7 | 10 |
| **160** | 9,5 | 6,1 | 1,5 | 95-114 | 7 | 7 | 11 |
| **180** | 10,7 | 7,7 | 1,5 | 107-128 | 7 | 8 | 13 |
| **200** | 11,9 | 9,5 | 1,5 | 119-143 | 8 | 8 | 14 |
| **225** | 13,4 | 12,0 | 2,0 | 134-160 | 8 | 9 | 16 |
| **250** | 14,8 | 14,9 | 2,0 | 148-178 | 9 | 10 | 18 |

 **C160 C200 C250 Sc 11,00 СМ2**

|  |
| --- |
| **SDR 13,6 PE63 (PN8) PE80(PN10) PE100(PN12.5)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 30-36 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 3,7 | 0,7 | 0,5 | 37-44 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 4,7 | 1,2 | 0,5 | 47-56 | 5 | 5 | 6 |
| **75** | 5,6 | 1,6 | 1,0 | 56-67 | 5 | 6 | 7 |
| **90** | 6,7 | 2,4 | 1,0 | 67-80 | 6 | 6 | 8 |
| **110** | 8,1 | 3,5 | 1,5 | 81-97 | 6 | 7 | 10 |
| **125** | 9,2 | 4,6 | 1,5 | 92-110 | 7 | 7 | 11 |
| **140** | 10,3 | 5,7 | 1,5 | 103-124 | 7 | 8 | 12 |
| **160** | 11,8 | 7,5 | 1,5 | 118-142 | 8 | 8 | 14 |
| **180** | 13,3 | 9,5 | 2,0 | 133-160 | 8 | 9 | 16 |
| **200** | 14,7 | 11,7 | 2,0 | 147-176 | 9 | 10 | 18 |
| **225** | 16,6 | 14,8 | 2,0 | 166-199 | 9 | 10 | 20 |
| **250** | 18,4 | 18,3 | 2,0 | 184-220 | 10 | 11 | 22 |
| **SDR 11 PE63 (PN10) PE80(PN12.5) PE100(PN16)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 37-44 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 4,6 | 0,9 | 0,5 | 46-55 | 5 | 5 | 6 |
| **63** | 5,8 | 1,4 | 1,2 | 58-70 | 6 | 6 | 8 |
| **75** | 6,8 | 2,0 | 1,3 | 68-82 | 6 | 6 | 8 |
| **90** | 8,2 | 2,9 | 1,5 | 82-98 | 6 | 7 | 10 |
| **110** | 10,0 | 4,3 | 1,5 | 100-120 | 7 | 8 | 12 |
| **125** | 11,4 | 5,5 | 1,5 | 114-137 | 8 | 8 | 14 |
| **140** | 12,7 | 7,0 | 2,0 | 127-152 | 8 | 9 | 15 |
| **160** | 14,6 | 9,1 | 2,0 | 146-175 | 9 | 10 | 17 |
| **180** | 16,4 | 11,5 | 2,0 | 164-197 | 9 | 10 | 20 |
| **200** | 18,2 | 14,2 | 2,0 | 182-218 | 10 | 11 | 22 |
| **225** | 20,5 | 18,0 | 2,5 | 205-246 | 10 | 12 | 25 |
| **250** | 22,7 | 22,2 | 2,5 | 227-272 | 11 | 13 | 27 |
| **SDR 9 PE63 (PN12.5) PE80(PN16) PE100(PN20)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 4,5 | 0,7 | 0,5 | 45-54 | 5 | 5 | 6 |
| **50** | 5,6 | 1,0 | 1,1 | 56-67 | 6 | 6 | 8 |
| **63** | 7,1 | 1,7 | 1,2 | 71-85 | 6 | 6 | 9 |
| **75** | 8,4 | 2,4 | 1,5 | 84-101 | 7 | 7 | 10 |
| **90** | 10,1 | 3,4 | 1,5 | 101-121 | 7 | 8 | 12 |
| **110** | 12,3 | 5,1 | 2,0 | 123-148 | 8 | 9 | 15 |
| **125** | 14,0 | 6,6 | 2,0 | 140-168 | 9 | 9 | 17 |
| **140** | 15,7 | 8,3 | 2,0 | 157-188 | 9 | 10 | 19 |
| **160** | 17,9 | 10,9 | 2,0 | 179-215 | 10 | 11 | 21 |
| **180** | 20,1 | 13,7 | 2,5 | 201-241 | 10 | 12 | 24 |
| **200** | 22,4 | 17,0 | 2,5 | 224-269 | 11 | 13 | 27 |
| **225** | 25,2 | 21,5 | 2,5 | 252-302 | 12 | 14 | 30 |
| **250** | 27,9 | 26,5 | 3,0 | 279-335 | 13 | 15 | 33 |

 **C160 C200 C250 Sc 11,00 СМ2**

|  |
| --- |
| **SDR 7,4 PE63 (PN15) PE80(PN20) PE100(PN25)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 5,5 | 0,8 | 1,0 | 54-65 | 6 | 6 | 7 |
| **50** | 6,9 | 1,3 | 1,2 | 69-83 | 6 | 6 | 9 |
| **63** | 8,6 | 2,0 | 1,4 | 86-103 | 7 | 7 | 11 |
| **75** | 10,3 | 2,8 | 1,5 | 103-124 | 7 | 8 | 12 |
| **90** | 12,3 | 4,1 | 2,0 | 123-148 | 8 | 9 | 15 |
| **110** | 15,1 | 6,1 | 2,0 | 151-181 | 9 | 10 | 18 |
| **125** | 17,1 | 7,8 | 2,0 | 171-205 | 9 | 11 | 20 |
| **140** | 19,2 | 9,8 | 2,0 | 192-230 | 10 | 11 | 23 |
| **160** | 21,9 | 12,8 | 2,5 | 219-263 | 11 | 13 | 26 |
| **180** | 24,6 | 16,3 | 2,5 | 246-295 | 12 | 14 | 29 |
| **200** | 27,4 | 20,1 | 3,0 | 274-329 | 12 | 15 | 32 |
| **225** | 30,8 | 25,4 | 3,0 | 308-370 | 14 | 17 | 36 |
| **250** | 34,2 | 31,3 | 3,0 | 342-410 | 15 | 18 | 41 |
| **SDR 6 PE63 (PN20) PE80(PN25) PE100(PN32)** |
| **Диаметр трубы (OD)** | **Толщина стенки (s)** | **Давлени е сварки P1=P5** | **Высота грата (буртика)** | **Время нагрева****(t2)** | **Время удаления нагревателя** **(t3)** | **Время увеличения давления (t4)** | **Время охлаждения (t5)** |
| **мм** | **мм** | **бар** | **мм** | **сек.** | **сек.** | **сек.** | **мин.** |
| **40** | 6,7 | 0,9 | 1,2 | 67-80 | 6 | 6 | 9 |
| **50** | 8,3 | 1,5 | 1,3 | 83-100 | 7 | 7 | 11 |
| **63** | 10,5 | 2,4 | 1,6 | 105-126 | 7 | 8 | 14 |
| **75** | 12,5 | 3,4 | 1,8 | 125150 | 8 | 9 | 15 |
| **90** | 15,0 | 4,8 | 2,0 | 150-180 | 9 | 10 | 18 |
| **110** | 18,3 | 7,2 | 2,0 | 183-220 | 10 | 11 | 22 |
| **125** | 20,8 | 9,3 | 2,5 | 208-250 | 11 | 12 | 25 |
| **140** | 23,3 | 11,7 | 2,5 | 233-280 | 11 | 13 | 28 |
| **160** | 26,6 | 15,3 | 3,0 | 266-319 | 12 | 15 | 32 |
| **180** | 29,9 | 19,3 | 3,0 | 299-359 | 13 | 16 | 36 |
| **200** | 33,2 | 23,8 | 3,0 | 332-398 | 15 | 18 | 40 |
| **225** | 37,4 | 30,2 | 3,5 | 374-449 | 16 | 20 | 45 |
| **250** | 41,3 | 37,3 | 3,5 | 413-496 | 17 | 22 | 50 |